
***Паливний брикет «РУФ» - "RUF" («цеглина»).***

**Розміри:** 65 х 95 х 155 мм.

**Вологість:** 8-10%.

**Зольність:** не більше 1%.

**Теплотворність:** не менше 4400 Ккал / кг.

**Упаковка:** пачки по 10 кг в термоусадочній плівці. У пачці по 12 брикетів. Пачки укладені на європіддон 1200 х 800 мм. Вага піддону 1 тонна.